Aein bei ke ®  Crane   6600

柔性卷筒电缆

应用

柔性低电压卷筒电缆适用于高和非常高的机械应力下缠绕操作的卷线电缆，尤其是同时具有拉伸应力和扭转应力和强制方向的电缆。广泛应用于港口门座起重机、集装箱起重机、塔式起重机等类似工况的重型起重机械设备、垃圾吊、渣吊、船舶装卸抓斗、清污机抓斗等各类起重抓斗设备，具有优异的环境适应性能。

特征

•耐臭氧、紫外线和防水符合DIN EN 60811-404；DIN VDE 0473-811-404

•耐油符合 DIN EN 60811-404

备注

·符合RoHS

•符合2014/35/EU-Guideline（“低电压指令”）CE

•其他尺寸、芯色和护套颜色可接受定制

结构参数

导体材料	铜绞线

导体等级	符合DIN VDE 0295 5类，参照 IEC 60228 5类，GB/T3956 5类

芯线绝缘	特殊的橡胶化合物HEPR -J -90 -001

芯线标识	符合VDE 0293-308 最多 5 根彩色线，从 6 根黑色带白色数字和 GNYE

自支撑	  中心加强件填充

绞合	  两芯对绞；成对绞合；分层绞合，退扭工艺

屏 蔽   屏蔽可选，芯线可单独或成对屏蔽，例如12 x 1 (C)，即1 mm²单独屏蔽或6 x（2 x 1）C，即2 x 1 mm²对绞和屏蔽

内护套材料	特殊的橡胶化合物CPE-H-90-001

抗扭编织	涤纶编织

外护套	特殊的橡胶化合物 CPE-H-90-001

护套颜色	黑色RAL5005;黄色 RAL1023

额定电压	300/500V;450/750V;0.6/1 kV

测试电压	2kV;2.5kV;3.5kV

载流量	符合DIN VDE 0298

最小固定弯曲半径	10XD

最小移动的折弯半径	 7.5XD

具有s型方向性变化的距离最小值    20 X D

温度等级 固定最小/最大值	  -40 °C / +90 °C

温度等级 移动的最小/最大值  	-25 °C / +90 °C

导体温度  	+90 °C

扭曲应力     ± 50 °/m

拉伸载荷      30N/mm2

阻燃标准	    自熄和阻燃符合 IEC60332-1-2

耐油	    符合EN 60811-2-1

印字标识   Aein bei ke   SHANGHAI  AEIN  WIRE ＆ CABLE  CO.,LTD 型号 规格 电压   CE   米标

| 物料编号 | 型号 | 额定电压 | 规格 | 导体结构 | 电缆近似外径mm | 近似重量kg/km | 导体电阻Ω/km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AN66010010 | Aein bei ke ® Crane 6600 | 0.6/1kV | 4x4 | 140/0.19 | 18 | 450 | 4.95 |
| AN66010011 | Aein bei ke ® Crane 6600 | 0.6/1kV | 4x6 | 210/0.19 | 19.4 | 600 | 3.3 |
| AN66010012 | Aein bei ke ® Crane 6600 | 0.6/1kV | 4x10 | 196/0.25 | 23.6 | 900 | 1.91 |
| AN66010013 | Aein bei ke ® Crane 6600 | 0.6/1kV | 4x16 | 315/0.25 | 26.7 | 1240 | 1.21 |
| AN66010014 | Aein bei ke ® Crane 6600 | 0.6/1kV | 4X25 | 494/0.25 | 31.5 | 1850 | 0.78 |
| AN66010015 | Aein bei ke ® Crane 6600 | 0.6/1kV | 5x4 | 140/0.19 | 19.4 | 550 | 4.95 |
| AN66010016 | Aein bei ke ® Crane 6600 | 0.6/1kV | 5x6 | 210/0.19 | 21 | 690 | 3.3 |
| AN66010017 | Aein bei ke ® Crane 6600 | 0.6/1kV | 5x10 | 196/0.25 | 25.4 | 1070 | 1.91 |
| AN66010018 | Aein bei ke ® Crane 6600 | 0.6/1kV | 5x16 | 315/0.25 | 29.1 | 1500 | 1.21 |
| AN66010019 | Aein bei ke ® Crane 6600 | 0.6/1kV | 5X25 | 494/0.25 | 36.7 | 2340 | 0.78 |
| AN66010001 | Aein bei ke ® Crane 6600 | 0.6/1kV | 3x35+3x16/3 | 684/0.25 | 31.7 | 1990 | 0.554 |
| AN66010002 | Aein bei ke ® Crane 6600 | 0.6/1kV | 3x50+3x25/3 | 988/0.25 | 37.4 | 2810 | 0.386 |
| AN66010003 | Aein bei ke ® Crane 6600 | 0.6/1kV | 3x70+3x35/3 | 532/0.4 | 42.7 | 3860 | 0.272 |
| AN66010004 | Aein bei ke ® Crane 6600 | 0.6/1kV | 3x95+3x50/3 | 722/0.4 | 47.3 | 4950 | 0.206 |
| AN66010005 | Aein bei ke ® Crane 6600 | 0.6/1kV | 3x120+3x70/3 | 925/0.4 | 55 | 6440 | 0.161 |
| AN66010006 | Aein bei ke ® Crane 6600 | 0.6/1kV | 3x150+3x70/3 | 1147/0.4 | 57.9 | 7500 | 0.129 |
| AN66010007 | Aein bei ke ® Crane 6600 | 0.6/1kV | 3x185+3x95/3 | 1403/0.4 | 62.9 | 8990 | 0.106 |
| AN66010008 | Aein bei ke ® Crane 6600 | 0.6/1kV | 3x240+3x120/3 | 1830/0.4 | 71.4 | 11940 | 0.0801 |
| AN66010009 | Aein bei ke ® Crane 6600 | 0.6/1kV | 3x300+3x150/3 | 2318/0.4 | 79.6 | 14740 | 0.0641 |
| AN66010020 | Aein bei ke ® Crane 6600 | 450/750V | 3x1.5 | 97/0.14 | 13.3 | 210 | 13.3 |
| AN66010021 | Aein bei ke ® Crane 6600 | 450/750V | 4x1.5 | 97/0.14 | 13.8 | 240 | 13.3 |
| AN66010022 | Aein bei ke ® Crane 6600 | 450/750V | 5x1.5 | 97/0.14 | 14.6 | 280 | 13.3 |
| AN66010023 | Aein bei ke ® Crane 6600 | 450/750V | 7x1.5 | 97/0.14 | 17.2 | 390 | 13.3 |
| AN66010024 | Aein bei ke ® Crane 6600 | 450/750V | 12x1.5 | 97/0.14 | 23.4 | 720 | 13.3 |
| AN66010025 | Aein bei ke ® Crane 6600 | 450/750V | 18x1.5 | 97/0.14 | 23.3 | 770 | 13.3 |
| AN66010026 | Aein bei ke ® Crane 6600 | 450/750V | 24x1.5 | 97/0.14 | 26.8 | 1020 | 13.3 |
| AN66010027 | Aein bei ke ® Crane 6600 | 450/750V | 30x1.5 | 97/0.14 | 29.5 | 1240 | 13.3 |
| AN66010028 | Aein bei ke ® Crane 6600 | 450/750V | 36x1.5 | 97/0.14 | 29.5 | 1290 | 13.3 |
| AN66010029 | Aein bei ke ® Crane 6600 | 450/750V | 44x1.5 | 97/0.14 | 32.5 | 1530 | 13.3 |
| AN66010030 | Aein bei ke ® Crane 6600 | 450/750V | 3x2.5 | 88/0.19 | 14.3 | 270 | 7.98 |
| AN66010031 | Aein bei ke ® Crane 6600 | 450/750V | 5x2.5 | 88/0.19 | 15.8 | 350 | 7.98 |
| AN66010032 | Aein bei ke ® Crane 6600 | 450/750V | 12x2.5 | 88/0.19 | 25.4 | 910 | 7.98 |
| AN66010033 | Aein bei ke ® Crane 6600 | 450/750V | 24x2.5 | 88/0.19 | 29.2 | 1340 | 7.98 |
| AN66010034 | Aein bei ke ® Crane 6600 | 450/750V | 36x2.5 | 88/0.19 | 33.3 | 1750 | 7.98 |
| AN66010035 | Aein bei ke ® Crane 6600 | 450/750V | 44X2.5 | 88/0.19 | 37.1 | 2180 | 7.98 |
| AN66010036 | Aein bei ke ® Crane 6600 | 450/750V | 56x2.5 | 88/0.19 | 43.1 | 2870 | 7.98 |
| AN66010037 | Aein bei ke ® Crane 6600 | 300/500V | 6x(2x0.5)C | 33/0.14 | 25.1 | 885 | 39 |
| AN66010038 | Aein bei ke ® Crane 6600 | 300/500V | 3x(2x1)C | 64/0.14 | 24 | 730 | 19.5 |
| AN66010039 | Aein bei ke ® Crane 6600 | 300/500V | 6x(2x1)C | 64/0.14 | 31.9 | 1300 | 19.5 |
| AN66010040 | Aein bei ke ® Crane 6600 | 300/500V | 9x(2x1)C | 64/0.14 | 42.3 | 2150 | 19.5 |
| AN66010041 | Aein bei ke ® Crane 6600 | 300/500V | 12x(2x1)C | 64/0.14 |  | 2170 | 19.5 |
| AN66010042 | Aein bei ke ® Crane 6600 | 300/500V | 12x1C | 64/0.14 | 25.9 | 880 | 19.5 |
| AN66010043 | Aein bei ke ® Crane 6600 | 450/750V | 12x2.5+12x1(C) | 88/0.19 | 30.2 | 1280 | 7.98 |
| AN66010044 | Aein bei ke ® Crane 6600 | 450/750V | 12×2.5+12x1(c) | 88/0.19 | 30.2 | 0.28 | 7.98 |
| AN66010045 | Aein bei ke ® Crane 6600 | 450/750V | 19x2.5+5x1(c) | 88/0.19 | 29.2 | 131 | 7.98 |
| AN66010046 | Aein bei ke ® Crane 6600 | 450/750V | 19X2.5+5x1.5(C) | 88/0.19 | 34 | 580 | 7.98 |
| AN66010047 | Aein bei ke ® Crane 6600 | 450/750V | 25×2.5+5x1(C) | 88/0.19 | 162 | 1870 | 7.98 |
| AN66010048 | Aein bei ke ® Crane 6600 | 450/750V | 24x1.5+6×(2G62.5) | 97/0.14 | 29.6 | 180 | 13.3 |
| AN66010049 | Aein bei ke ® Crane 6600 | 450/750V | 24x1.5+6×(2G50) | 97/0.14 | 29.6 | 180 | 13.3 |
| AN66010050 | Aein bei ke ® Crane 6600 | 450/750V | 24x1.5+12x(2XE9) | 97/0.14 | 29.5 | 200 | 13.3 |
| AN66010051 | Aein bei ke ® Crane 6600 | 450/750V | 20×2.5+6x(3G62.5) | 88/0.19 | 31.4 | 280 | 7.98 |
| AN66010052 | Aein bei ke ® Crane 6600 | 450/750V | 24×2.5+6x(2E9) | 88/0.19 | 32.4 | 520 | 7.98 |
| AN66010053 | Aein bei ke ® Crane 6600 | 450/750V | 28x2.5＋2x(3G50) | 88/0.19 | 32.4 | 59o | 7.98 |
| AN66010054 | Aein bei ke ® Crane 6600 | 450/750V | 30x2.5+6x(3E9) | 88/0.19 | 33.3 | 640 | 7.98 |